Beschrijving

Dubbelzijdige zitbank met een lengte van 1m en breedte van 1m is opgebouwd uit 13 balken met een sectie van 68x195mm. De dubbelzijdige rugleuning is opgebouwd uit een massieve houten balk met driehoekige sectie van 100x300mm en een afgeronde bovenzijde (r=50mm). Lengte van de rugleuning : 900mm.

Deze wordt bevestigd op een aantal stalen steunvoeten (2) die onzichtbaar aan het onderstel zijn vastgeschroefd.

Het onderstel bestaat uit één sokkel (510x450mm) vervaardigd in verzinkt staal.

De houten balken worden vastgeschroefd mbv RVS hout schroeven. De balken op buiten zeiden zijn met zichtbare bolkopmoeren bevestigd.

Afwerking

- Alle metalen stukken zijn gezandstraald, gemetalliseerd en voorzien van een polyester poedercoating in RAL 2900 (sanded grey).

- Exotisch onbewerkt hout klasse1 (Bilinga), bestand tegen verrotting en met dichte houtvezel. De buitenste latten zijn afgerond en het hout is geschuurd om splintervorming te voorkomen.

  - Monnin hardheid 5.3

  - Breeksterkte bij statische buiging 95 Mpa

Opties

- Polyester poedercoating (andere RAL-kleuren)

- Hardhout met FSC-label

Verankering

- Bij een verankering op het maaiveld worden de voetsteunen met chemische ankers op een vaste ondergrond bevestigd.

Afmetingen

- Lengte : 1000mm

- Diepte : 980mm

- Hoogte : 850mm

- Zithoogte : 440mm

- Gewicht : 140kg

Deze collectie bestaat uit:

- Bank zonder rugleuning (1000mm of 4000mm)

- Bank met rugleuning (1000mm of 4000mm)